GF1214产品简介

GF1214 是由极高分子量硅氧烷聚合物分散在环甲基硅氧烷中的混 合物。其中环甲基硅氧烷作为载体，使高分子量硅氧烷聚合物均匀地铺展在表面 上，然后环甲基硅氧烷挥发，留下有机硅薄膜。本品为个人护理用品提供了许多 特效性能，尤其是独特的光滑、柔软、清爽不油腻的感觉。

INCI 名 ：

聚二甲基硅氧烷(及)环五聚二甲基硅氧烷

DIMETHICONE  (AND)CYCLOPENTASILOXANE

产品特性

头发护理品

>为头发提供优异的干、湿梳理性，改善头发的光泽、柔软度，使头发更易打理； >具有独特的、极好的柔滑、干爽如丝的感觉；

>增加产品的光泽和质感；

>优异的涂抹性，吸附性，调理性

皮肤护理品

>赋予光滑的、柔软的、爽而不腻的感觉；

>产生持久的薄膜；

>改善铺展性和涂抹渗入性

物理特性

| 外观 | 无色透明粘稠液体 |
| --- | --- |
| 气味 | 无异味 |
| 粘度(25℃) | 5,000~~8,000cP(mPa.s) |
| 有机硅含量(%) | 100 |

产品应用

● 头发凝胶

●  护发素、焗油膏

●护肤膏霜、乳液

1

GF1214 硅油共混物

●  粉底霜、粉底乳液

●防晒霜、防晒乳液

使用方法

1、 与基它硅油(如：挥发性硅油、低粘二甲基硅油)混合，以降低粘度；

2、 避免高温加热硅油相。

| 溶解性能表 材料类型/物质 |  | SR132 |
| --- | --- | --- |
| 高度极性 | 水 | 不溶 |
| 醇类及二醇类 | 乙醇95% | 不溶 |
|  | 鲸蜡醇 | 不溶 |
|  | 丙二醇 | 不溶 |
|  | 丙三醇 | 不溶 |
|  | 异丙醇9% | 不溶 |
|  | 油醇 | 不溶 |
|  | 辛基十二醇 | 不溶 |
|  | 乙二醇 | 不溶 |
|  | 月桂醇 | 不溶 |
|  | 硬脂醇 | 不溶 |
| 碳氢化合物及植物油 | C9-13异链烷烃 | 溶 |
|  | 白矿油(高粘) | 不溶 |
|  | 白矿油(低粘) | 不溶 |
|  | 凡士林 | 不溶 |
|  | 棉籽油 | 不溶 |
|  | 蓖麻油 | 不溶 |
|  | 葵花籽油 | 不溶 |
|  | 小麦胚芽油 | 不溶 |
| 酯类 | 棕榈酸异丙酯 肉豆蔻酸异丙酯 乙酸乙酯 | 不溶 溶 溶 |

| GF1214 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | C12-15醇苯甲酸酯 | 不溶 |
|  | 油醇油酸酯 | 不溶 |
|  | 甲氧基肉桂酸乙基己酯 | 部分相溶 |
|  | 水杨酸乙基己酯 | 溶 |
| 硅油 | 二甲基硅氧烷 环甲基硅氧烷 苯基三甲基硅氧烷 | 溶 溶 溶 |
| 蜡类 | 固体石蜡 地蜡 小烛树蜡 蜂蜡 巴西棕榈蜡 | 不溶 不溶 不溶 不溶 不溶 |
| 防晒剂 | 辛基甲氧基肉桂酸酯 二苯酮-3 辛基水扬酸酯 | 不溶 不溶 不溶 |

操作及贮存

产品在常温中一般可贮存二十四个月或以上，应避免将产品长期暴露在极端 冷、热的环境中；若产品出现冰冻，需将产品置于室温下缓慢解冻并适当搅拌， 切记不可将产品直接加热解冻；为了确保产品质量，容器开封后应尽快用完，不 用时须将容器盖盖紧。

产品安全

当您考虑使用 江西奥马哈新材料有限 公司的任何一款产品时，请在使用前查看该产 品最新的材料安全应用手册(MSDS),     以确保您的使用安全。您可以就近联系 奥马哈公司的业务代表并索取该产品的材料安全应用手册及其它相 关安全信息。请在使用文中提到的任何产品前，预先获取相关的产品安全信息并 采取必要的安全措施以确保使用的安全性。

3

GF1214 硅油共混物

法律免责

奥马哈  公司(以下简称"供应商")的材料、产品和服务，根据供应商的标准销售条件进行销 售，该销售条件包含在适用的销售合同中，或印刷在收据或发票的背面，或可经要求后提供。虽然本文中的 信息、推荐或建议出于善意而提出，但供应商不以明示或暗示的方式提供如下担保或保证：(1)在最终使用状 态中会获得本文描述的效果；或(2)任何含有供应商的材料、产品、服务、推荐或意见、设计的有效性和安全 性。本文中或其他文件中的任何描述都不能变动、更改、代替或构成对任何供应商标准销售条件的弃权。

每一 个使用者负有全部责任自行测定供应商的材料、产品、服务、推荐或建议对于其特殊目的的适用性。 每一 个使用者应鉴别和进行足够的试验和分析以确认在最终使用状态时每 一个最终的成分将是安全并能适用 的。由于供应商无法控制使用者对产品的实际使用，使用者应独自对其使用承担全部责任，对于对产品的不  正当或错误使用所引起的损失，供应商不承担任何责任。此外，本文中对有关材料、产品、服务或设计的可  能或建议使用的声明并不是，也不应被理解是授予供应商及其子公司、附属公司拥有的专利权或其他知识产  权的专利使用许可或建议以侵害专利权或其他知识产权的方式使用该等对材料、产品、服务或设计。

仅适用于工业用途：请注意绝不能将任何 奥马哈公司的产品植入或注入人体。

本说明书内容在无需通告的情况下可以进行修订。没有 奥马哈 公司的事先许可，不允许复 制任何数据。

4